## ПИРОЛИЗЕР

## Метод пиролитической газовой хроматографии широко применяется при исследовании полимерных материалов, пластмасс, каучуков, резин и других высокомолекулярных соединений природного и искусственного происхождения. Метод основан на термическом разложении образцов пробы в инертной среде с последующим хроматографическим разделением и анализом образовавшихся летучих соединений.

Пиролизер «Мета-хром» является автономным изделием и может использоваться с любыми  газовыми хроматографами, в т.ч. серии «Кристаллюкс», «Кристалл-2000». Пиролиз проб в пиролизере осуществляется  в кварцевой капсуле при нагреве до фиксированной температуры со скоростью более 500 0С/мин. Переключение режимов ввода пробы и продувки остатков пиролиза из капсулы осуществляется с помощью 6-и ходового крана. Ввод продуктов пиролиза в испаритель хроматографа осуществляется с помощью иглы.

Технические характеристики:

Объем капсулы – 56 мкл;

Температура пиролиза – от 200 до 1000 0С;

Погрешность поддержания температуры – не более 1,0 0С;

Время разогрева пробы до температуры пиролиза – не более 2 с;

Время остывания капсулы при перемещении из горячей зоны в холодную после пиролиза – не более 10 с;

Время непрерывной работы в режиме пиролиза – не более 60 с;

Электрическое питание от сети переменного тока напряжением (220) В, частотой (50(1) Гц;

Потребляемая мощность – не более 250 ВА;

Масса – не более 8 кг.

ООО НПФ «МЕТА-ХРОМ»

424000, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100

тел./факс: (8362) 42-49-97, 42-22-66

E-mail: m_chrom@mari-el.ru

http://www.meta-chrom.ru